附件6

2022年清远市胶粘剂产品质量监督抽查

实施细则

一、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽查市场主体的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽查数量：每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。具体抽样数量如下：

| **序号** | **产品名称** | **第1组数量（款）** | **第2组数量（款）** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内装饰装修材料胶粘剂 | 总质量≥1kg(L)。 | 总质量≥1kg(L)。 |
| 2 | 鞋和箱包用胶粘剂 |
| 3 | 建筑胶粘剂 |

其他注意事项：当独立包装产品重量（体积）低于抽样数量要求时，应尽量整包装抽取，避免分装。当抽查产品为多组分胶粘剂/密封胶时，受检单位应提供该种胶粘剂/密封胶专用的配套组分及其施工要求和配比（质量比/体积比）等。对于执行企业产品标准的产品，受检单位或生产单位还应在抽样时提供有效的企业产品标准。

二、主要检验项目及检验项目属性划分

（一）室内装饰装修材料胶粘剂

| **序号** | **检验项目** | **检验方法** | **强制性** | **非强制性** | **重要项** | **较重要项** | **次要项** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 游离甲醛 | GB 18583-2008 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 苯 | GB 18583-2008 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 甲苯+二甲苯 | GB 18583-2008 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 甲苯二异氰酸酯 | GB 18583-2008 | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 二氯甲烷 | GB 18583-2008 | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 1，2-二氯乙烷 | GB 18583-2008 | ● |  | ● |  |  |
| 7 | 1，1，2-三氯乙烷 | GB 18583-2008 | ● |  | ● |  |  |
| 8 | 三氯乙烯 | GB 18583-2008 | ● |  | ● |  |  |
| 9 | 总挥发性有机物 | GB 18583-2008 | ● |  | ● |  |  |
| 备注：根据产品类型选取相应的检测项目。 | | | | | | | |

（二）鞋和箱包用胶粘剂

| **序号** | **检验项目** | **检验方法** | **强制性** | **非强制性** | **重要项** | **较重要项** | **次要项** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苯 | GB 19340-2014 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 甲苯＋二甲苯 | GB 19340-2014 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 游离甲苯二异氰酸酯 | GB 19340-2014 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 正已烷 | GB 19340-2014 | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 1，2－二氯乙烷 | GB 19340-2014 | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 总卤代烃(含1，2-二氯乙烷、二氯甲烷、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷) | GB 19340-2014 | ● |  | ● |  |  |
| 7 | 总挥发性有机物 | GB 19340-2014 | ● |  | ● |  |  |
| 备注：根据产品类型选取相应的检测项目。 | | | | | | | |

（三）建筑胶粘剂

| **序号** | **检验项目** | **检验方法** | **强制性** | **非强制性** | **重要项** | **较重要项** | **次要项** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 游离甲醛 | GB 30982-2014 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 苯 | GB 30982-2014 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 甲苯+二甲苯 | GB 30982-2014 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 甲苯二异氰酸酯 | GB 30982-2014 | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 二氯甲烷 | GB 30982-2014 | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 1，2-二氯乙烷 | GB 30982-2014 | ● |  | ● |  |  |
| 7 | 1，1，1-三氯乙烷 | GB 30982-2014 | ● |  | ● |  |  |
| 8 | 1，1，2-三氯乙烷 | GB 30982-2014 | ● |  | ● |  |  |
| 9 | 总挥发性有机物 | GB 30982-2014 | ● |  | ● |  |  |
| 备注：根据产品类型选取相应的检测项目。 | | | | | | | |

注：检验前如发现样品凝固、结块或者其他致使检验无法进行的情况，检验机构必须如实记录即时情况，提供图片等充分的证明材料，并将有关情况上报组织监督抽查的部门。

注：执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

三 判定规则

（一）依据标准

1. 强制性标准

GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》

GB 19340-2014《鞋和箱包用胶粘剂》

GB 30982-2014《建筑胶粘剂有害物质限量》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

（二）判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为抽取的样本所检项目未检出不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

当被检样品明示的质量要求优于监督抽查实施细则中依据的标准要求时，应按被检样品明示的质量要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或不包含监督抽查实施细则中依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，应以被检样品明示的质量要求判定，如相应检验结果不符合相关推荐性标准要求时，应在检验报告中予以说明；

当被检样品明示的质量要求不包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，该指标不参与判定，但应在检验报告中作出说明；

当被检样品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定；

当被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误，影响检测和判定时，可根据相关强制性标准要求，同时结合产品特点等信息判断和选择相关标准进行检验，并应在检验报告中作出相关说明；

按照产品质量相关法律法规的规定判定。

检验中发现因样品失效或者其他原因致使检验无法进行的，检验人员应如实记录，并提供相关证明材料，报送组织监督抽查的市场监管部门。