附件12

2022年清远市坐便器产品质量监督抽查

实施细则

一 抽样方法

在企业的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

每种产品共抽取样品3件，其中2件作为检验样品，1件作为备用样品，每件样品均应包括与之相配套的冲水装置一套。从已抽取的2件检验样品中的任意1件检验样品内单独取出冲水装置用于检验。样品上需注明水效等级或贴有水效标识。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

二 检验依据

本次抽查检验项目和检验方法依据见表1。

表1 陶瓷坐便器检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 重要程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
|  | 水封深度 | GB/T 6952-2015 | GB/T 6952-2015 | ● |  |
|  | 水封表面面积 | GB/T 6952-2015 | GB/T 6952-2015 | ● |  |
|  | 便器用水量 | GB/T 6952-2015 | GB/T 6952-2015 | ● |  |
|  | 洗净功能 | GB/T 6952-2015 | GB/T 6952-2015 |  | ● |
|  | 固体排放功能 | GB/T 6952-2015 | GB/T 6952-2015 |  | ● |
|  | 污水置换功能 | GB/T 6952-2015 | GB/T 6952-2015 |  | ● |
|  | 坐便器水封回复 | GB/T 6952-2015 | GB/T 6952-2015 | ● |  |
|  | 安全水位技术要求 | GB/T 6952-2015 | GB/T 6952-2015 |  | ● |
|  | 坐便器用水效率等级 | GB 25502-2017 | GB 25502-2017 |  | ● |
|  | 坐便器用水效率限定值 | GB 25502-2017 | GB 25502-2017 | ● |  |
|  | 管道输送特性 | GB/T 6952-2015 | GB/T 6952-2015 |  | ● |
|  | 驱动方式 | GB 26730-2011 | GB 26730-2011 | ● |  |
|  | 进水阀密封性 | GB 26730-2011 | GB 26730-2011 | ● |  |
|  | 进水阀耐压性 | GB 26730-2011 | GB 26730-2011 |  | ● |
|  | 进水阀CL标记 | GB 26730-2011 | GB 26730-2011 | ● |  |
|  | 防虹吸功能 | GB 26730-2011 | GB 26730-2011 | ● |  |
|  | 水箱安全水位 | GB 26730-2011 | GB 26730-2011 | ● |  |
|  | 排水阀自闭密封性 | GB 26730-2011 | GB 26730-2011 | ● |  |
| 注1：重力式冲水装置检验顺序：进水阀密封性-进水阀耐压性-进水阀CL线标记-防虹吸功能-排水阀自闭密封性。 2：序号12-18检验项目从检验样品中抽取任意一套的水件进行检测。 |
| 备注：a 极重要质量项目 b 重要质量项目 |

注：极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

三 判定规则

（一）依据标准

GB/T 6952-2015《卫生陶瓷》

GB 25502-2017《坐便器水效限定值及水效等级》

GB 26730-2011《卫生洁具 便器用重力式冲水装置及洁具机架》

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

（二）判定原则

经检验，所检验项目全部符合标准要求，判定为被抽查产品未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。